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ПАСТА ТЕПЛОПРОВОДНАЯ  20гр. КПТ-19 (Тюбик пластиковый)
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Кремнийорганическая, невысыхающая паста КПТ-19 обеспечивает эффективный отвод тепла  от горячего к холодному. Заполняя неровности между деталями, паста намного  увеличивает теплопередачу, обеспечивая эффективный тепловой контакт между двумя соприкасающимися поверхностями в аппаратуре и оборудовании различного назначения,тепловыделяющими элементами электронных схем  и радиатором, а также между термодатчиком и тепловыделяющим элементом. Паста значительно уменьшает контактное тепловое сопротивление и рекомендуется для применения в интервале рабочих температур от -60 до +180оС. Структура пасты достаточно тяжёлая и вязкая и  в процессе нанесения сохраняет свою форму и не растекается на окружающие участки платы. Термопаста химически инертна, поэтому не вступает в реакцию с медными и алюминиевыми поверхностями. 
Паста имеет свойство не высыхать под воздействием высоких температур.
Состав: 
- кремний органическую жидкость с добавлением металлических частиц.

Область применения:
- в электронике для теплоотвода от компонентов силовых цепей и уменьшения градиента температур внутри блоков; 
- используется для охлаждения процессора, кулера, силовых транзисторов, диодов в домашних компьютерах и ноутбуках;
- идеально подходит для офисных ноутбуков и ПК любого уровня.
Характеристики.
Категория: Химия для электроники.
Тип средства: термопаста.
Модель:  КПТ-19.
Цвет: серый.
Химически инертна.
Взрывобезопасна.
Не оказывает раздражающего и общетоксического действия на организм
Плотность : 2,6 - 3,0 г/см3.
Удельное объёмное электрическое сопротивление: 1012 Ом*м.
Диэлектрическая проницаемость при частоте 50 Гц: 2МВ/м.
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц,: 4,0МВ/м.
Теплопроводность при 20гр С, : не менее 0,7 Вт/(мК).
Температурный диапазон: от -60°С до +180°С.
Вес: 20 гр.
Форма выпуска: банка.

