Артикул 41250

ПАСТА ТЕПЛОПРОВОДНАЯ  20гр. КПТ-19 (Тюбик пластиковый)

- Кремнийорганическая, невысыхающая паста КПТ-19 обеспечивает эффективный отвод тепла  от горячего к холодному. Заполняя неровности между деталями, паста намного  увеличивает теплопередачу, обеспечивая эффективный тепловой контакт между двумя соприкасающимися поверхностями в аппаратуре и оборудовании различного назначения,тепловыделяющими элементами электронных схем  и радиатором, а также между термодатчиком и тепловыделяющим элементом. Паста значительно уменьшает контактное тепловое сопротивление и рекомендуется для применения в интервале рабочих температур от -60 до +180оС. Структура пасты достаточно тяжёлая и вязкая и  в процессе нанесения сохраняет свою форму и не растекается на окружающие участки платы. Термопаста химически инертна, поэтому не вступает в реакцию с медными и алюминиевыми поверхностями.

Паста имеет свойство не высыхать под воздействием высоких температур.

Состав:

- кремний органическую жидкость с добавлением металлических частиц.

- Область применения:

- в электронике для теплоотвода от компонентов силовых цепей и уменьшения градиента температур внутри блоков;

- используется для охлаждения процессора, кулера, силовых транзисторов, диодов в домашних компьютерах и ноутбуках;

- идеально подходит для офисных ноутбуков и ПК любого уровня.

Характеристики.

Категория: Химия для электроники.

Тип средства: термопаста.

Модель:  КПТ-19.

Цвет: серый.

Химически инертна.

Взрывобезопасна.

Не оказывает раздражающего и общетоксического действия на организм

- Плотность : 2,6 - 3,0 г/см3.

- Удельное объёмное электрическое сопротивление: 1012 Ом*м.

- Диэлектрическая проницаемость при частоте 50 Гц: 2МВ/м.

- Диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц,: 4,0МВ/м.

- Теплопроводность при 20гр С, : не менее 0,7 Вт/(мК).

- Температурный диапазон: от -60°С до +180°С.

- Вес: 20 гр.

- Форма выпуска: банка.