Артикул 41132 ЦАПОНЛАК КРАСНЫЙ 30мл (стекло)

Цапонлак - универсальный водостойкий быстросохнущий лак красного цвета.
 После высыхания лаковое покрытие безвредно для человека.
Цапонлак  нашел широкое применение в быту и электронике. 
Радиолюбители применяют это средство при изготовлении печатных плат. Им прорисовывают лаковые дорожки на листках фольгированного текстолита.
 Лаковый раствор активно используется в светотехнике, им окрашиваются стеклянные стенки ламп накаливания.
В электронике лак применяют для защиты паяных мест, он помогает предотвратить коррозию металла, его повреждение и разрушение. Подкрашенным составом можно отмечать проблемные места. Кроме того он предотвращает попадание пыли и влаги. Лак можно использовать внутри помещения и снаружи.
Цапонлак не проводит электрический ток, поэтому его можно наносить на печатные платы, микросхемы.
При необходимости цапонлак можно разбавлять растворителями 646/647/648 ВТО.
Состав: 
· Нитроцеллюлоза; 
· Пластификаторы; 
· Красители; 
· Сиккативы.
Физико-химические свойства.
- Форма: жидкость без механических включений;
- Цвет: красный;
- Запах: типичный;
- Температура сушки: > 10оС;
- Время сушки: от 3 до 5 часов.
- температурный режим применения от -50 до +150°С. 
 Применение.
1. Для защитно - декоративного покрытия поверхности, металлов, кирпича, камня, дерева, стекла.
2. Покрытие паяных свинцово-оловянными припоями электрических соединений.
3. Используется как маркер визуального контроля качества пайки.
4. Окрашиваются лампочки накаливания в ёлочных электрических гирляндах.
5.  Применяется это средство при изготовлении печатных плат. 
Технические параметры.
· Категория: Химия для электроники.
· Тип средства - лак.
· [bookmark: _GoBack]Тип лака: Цапонлак. 
· Цвет: красный.
· Объём - 30мл.
· Форма выпуска - флакон, стекло.
· Изготовитель: «ТехноПайка» Смоленск. Россия.
