Артикул 41047 Канифоль жидкая СКФ

**ГОСТ для паяльного спирто-канифольного флюса СКФ** — **19250-73**.

Канифоль жидкая содержит в себе органический флюс - сосна и этиловый спирт.

Предназначена для удаления оксидов с поверхности под пайку, улучшения растекания жидкого припоя и защиты от действия окружающей среды при пайке печатных плат и радиокомпонентов. Данный низкотемпературный флюс применяется при пайке медных деталей или поверхностей припоями оловянно-свинцовой группы в температурном диапазоне 160-320°С. Флюс СКФ является нейтральным, не вызывает разрушение металла, поэтому по окончании пайки смывка не требуется. Не вызывает коррозии металлов и сплавов.

Состав:

- спирт этиловый;

- канифоль сосновая;

Применение:

Спирто-канифольный флюс применяется для низкотемпературной пайки:

- электро- и радиотехнических приборов;

- печатных плат и радиокомпонентов.

Характеристики:

Тип средства: канифоль.

Тип флюса: нейтральный.

Агрегатное состояние: жидкость.

Свойство: низкотемпературная: >450 град. С.

Рабочий диапазон температур: 160-320 град. С.  
Объём: 25 мл.

Форма выпуска: флакон с кисточкой.

Изготовитель: ООО «СпецТехХим».

Страна: Россия.

Меры предосторожности:

- при попадании на кожу необходимо промыть мыльной водой;

- хранить в плотно закрытой таре в местах, недоступных для детей;

- оберегать от действия тепла и прямых солнечных лучей.