Артикул 41128.

ХЛОРНОЕ ЖЕЛЕЗО 0,1кг( Банка- пластик ) Безводное Для травления медных сплавов, печатных плат. Время травления 40-50мин. Марка "Ч" ГОСТ-4147-74

- Железо (III) хлорное безводное представляет собой кристаллический порошок фиолетового цвета с коричневым или тёмно-зелёным оттенком. Безводное хлорное железо производят из стальной стружки путём её хлорирования при температуре 700°C. Хлорное железо отличается высокой эффективностью травления металлов, но имеет и некоторые недостатки: требует хранения в плотно закрытой таре из-за окисления кислородом воздуха с образованием гидроксида железа.

- Кроме того:

- Сильное выделение тепла при растворении;

- Выделение ядовитых газов при травлении;

- Значительное количество нерастворимого остатка;

- Процесс травления требует повышенного внимания;

Область применения:

- травление печатных плат в радиоэлектронике;

- как компонент тонирующих растворов в фотографии;

- снятие хрома с пластика.

Травление печатных плат:

для травления печатных плат следует приготовить рабочий раствор из расчёта 200-300 грамм хлорного железа на 1 литр воды. При растворении хлорного железа в воде происходит значительное выделение тепла, поэтому порошок добавляют в воду небольшими порциями. Время травления печатной платы составляет от 40 минут до 1 часа, в зависимости от толщины покрытия и температуры раствора.

Меры предосторожности.

Процесс травления металлов хлорным железом сопровождается выделением высокотоксичных паров диоксида азота, отравление которым может привести к отёку лёгких.

Поэтому:

- Хранить в недоступном для детей месте;

- При попадании в глаза промыть их большим количеством воды;

- При работе с препаратом следует использовать резиновые перчатки;

- При травлении металлов работать только в хорошо проветриваемом помещении;

- Хранить в плотно закрытой таре в тёмном сухом помещении.

- Характеристики:

- Категория: химия для электроники.

- Тип: Хлорное железо.

- Особенность: безводное.

- Марка: «Ч» - чистое.

- Консистенция: кристаллический порошок.

- Цвет: фиолетовый.

- Вес: 0,1.

- Форма выпуска: банка-пластик.

- Изготовитель: ООО «ПМ».

- Россия, г. Рязань.